## Slide 1: Apport des rayons X pour l’étude des combustibles nucléaires
Renaud Belin*, Philippe Martin, Jean-Christophe Richaud, Philippe Valenza, Muriel Reynaud, Michal Strach, Thibaut Truphémus, Romain Vauchy, Florent Lebreton, Christine Guéneau, Andreas Scheinost, Jacques Rogez
* CEA Cadarache DEN/DEC/SESC/LLCC

## Slide 2: Contexte de nos études
Les Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur Na de génération IV
  Transformer efficacement les noyaux fertiles d’ 238U en noyaux fissiles de 239Pu et consommer la totalité de l’uranium
  « Brûler » le plutonium qui domine la radiotoxicité à long terme du combustible usé
  Transmuter les actinides mineurs (AM)
Réacteur prototypique à neutrons rapides ASTRID, CEA

## Slide 3: Contexte de nos études
Spécifications pour les combustibles des RNR-Na
  Mettre en œuvre des oxydes mixtes d’uranium et de plutonium (MOX) avec une teneur initiale en Pu plus élevée (20-30%)
  Posséder une stœchiométrie en oxygène maitrisée
      U1-yPuyO2-x  1,94 < O/M < 2
        paramètre déterminant pour la fabrication et l’irradiation
      Et une microstructure plus homogène en répartition en plutonium
Pastille frittée de MOX U1-yPuyO2-x

## Slide 4: Contexte de nos études
Pour transmuter les AM, plusieurs voies à l’étude
  Transmutation en mode homogène
    Diluer une faible teneur d’AM ( 5 %mol) dans le combustible standard des RNR
     U1-x-yPux(AM)yO2-δ
  Transmutation en mode hétérogène
    Intégrer des teneurs plus importantes d’AM dans des matrices (ou cibles)
    Matrices inertes
    composites céramique - métal
    céramique - céramique (ex: pyrochlore teneur AM  50%mol)
    Couvertures fertiles d’UO2 appauvri chargées en actinides mineurs (CCAM)
     U1-xAMxO2±δ teneur AM (≈ 10%mol)
    Américium  contribution majeure à la radiotoxicité du combustible usé et longue durée de vie
    Neptunium  un des principaux radionucléides après quelques milliers d’années

## Slide 5: Contexte de nos études
Pour mettre en œuvre ces matériaux, il faut
  Disposer de données de base sur leurs propriétés structurales
     Diagrammes de phases binaires et ternaires d’oxydes d’actinides (U, Pu, Am et Np)
     Interactions entre les AM et la matrice nucléaire ou inerte
  Mieux comprendre les phénomènes mis en jeu lors de l’élaboration du combustible nucléaire
     Compréhension du frittage
     Cinétiques de transformations de phase
     Évolution du rapport O/M en fonction de la température, de la pO2 et du temps
Apport des rayons X
  Couplage entre DRX et SAX
   Étude de la phase pyrochlore américium par couplage DRX/SAX
  Développement de la DRX in situ
   Les combustibles nucléaires doivent être étudiés à haute température
   Application à l’étude des systèmes Am-O, U-Am-O, Np-O et U-Pu-O

## Slide 6: Apport du couplage diffraction et spectroscopie d’absorption des rayons X

## Slide 7: Étude du pyrochlore américium
La structure pyrochlore envisagée comme cible pour la transmutation
Études expérimentales réalisées par irradiation aux ions sur des composés à base de terres rares
  Irradiation externe  perturbations à la surface
  Élaboration du composé Am2Zr2O7
  Actinide émetteur α dans la structure
  Irradiation parfaitement homogène et isotrope en volume
Couplage de deux techniques de caractérisation pour suivre l’évolution structurale pendant 4 ans
  DRX  régulièrement
  SAX  échantillons de 40 jours, 1 an, 2 ans et 3 ans
Inorg.Chem. 48 (2009) 5376
J. Nucl. Mater. 385 (2009) 126
J. Alloys and Compounds 448 (2008) 321

## Slide 8
~ 4 ans
~ 1 an
Transformation progressive en structure fluorine
Pas d’amorphisation
Excellente résistance à l’irradiation
Étude du pyrochlore américium
Notes: Évolution des diffractogrammes en fonction du temps directement corrélé à la dose exprimée ici en déplacements par atomes ou dpa

## Slide 9: Étude du pyrochlore américium
Pendant la transition
  Contraction volumique de 0.6%
  Comportement inhabituel sous auto-irradiation α (ex : 241AmO2)
Après la transition pas de gonflement
Comment se forment et se recombinent les défauts ponctuels pendant la transition ordre-désordre ?
      J. Solid State Chem. 196 (2012) 217-224.

## Slide 10: Étude du pyrochlore américium
Couplage des deux méthodes permet de comprendre les processus mis en jeu
  DRX permet d'observer la périodicité du réseau cristallin
   Ordre à longue distance
  SAX permet de déterminer la valence des cations et l'environnement local autour des cations
   Ordre à courte distance
  DRX  périodicité du réseau maintenue même dans un matériau fortement désordonné
   Formation simultanée de défauts antisite/Frenkel
  SAX  désordre local
     Les environnements locaux de l’Am et du Zr ne sont pas équivalents
     Flexibilité des polyèdres Zr-O
Cela contribue à absorber le désordre croissant dans la structure
Modèle basé sur la fluorine insuffisant car ne rend pas compte de l’ordre local

## Slide 11: Étude du comportement de l’américium dans le MOX
  Avantage du SAX : sélectivité chimique / faibles quantités
  241 Am par décroissance - de 241Pu et présent en faible quantité. Ex : ~ 1% Am dans tout le Pu
  Étude de l’Am dans PuO2 et UPuO2
  Determination quantitative de la valence de U, Pu et Am
   La réduction du Pu ne débute que quand celle de l’Am s’achève
   Données importantes pour la modélisation
  SAX et DRX permettent d’accéder au rapport O/M
   Les profondeurs sondées sont différentes
   Compréhension des phénomènes d’oxydation dans ces systèmes
Inorg. Chem., 55(2016)2123
J. Nucl. Mater. 465 (2015) 349
J. Nucl. Mater. 456 (2015) 115
Inorg. Chem. 52 (2013) 2966

## Slide 12: Apport de la diffraction des rayons X in situ

## Slide 13: Diffraction des rayons X à haute température
Les céramiques nucléaires sont élaborées à haute température puis irradiées en réacteur
   La connaissance de leur comportement en température est une donnée essentielle pour leur qualification et leur développement
Développement d’un DRX réalisant des mesures en fonction de la température
   Étude de diagrammes de phases
   Études pour l’élaboration du combustible
   Nécessité d’un instrument polyvalent
    Température
    Qualité et vitesse d'acquisition
    Variété des atmosphères + contrôle du potentiel d'oxygène
    Faibles quantités de matière
Notes: Diagramme de phase en système ouvert !

## Slide 14: Diffraction des rayons X à haute température
Chambre chauffante
Ruban métallique
Poudre < 40 mg
Vitesse chauffage / refroidissement > 5C/s
DRX-HT en BàG
BRUKER D8 Advance
radiation Cu Kα1 + Kα2
Détecteur rapide Lynx’Eye
Jusqu’à 2000C
Air + ruban Pt
He ou He/5%H2 + ruban Mo
Vide
Échantillons massifs < 1000C
Air
He+5%H2
BàG
Four
DRX
Sonde H2O
pompe - jauge à oxygène Gen’Air
Filtre oxygène et humidité
contrôle de T
contrôle de p(O2)
Essentiel pour les diagrammes de phases car il faut connaitre T et O/M

## Slide 15
  DRXHT pendant la réduction d’AmO2 jusqu’à 1840 K sous He/5%H2
J. Solid State Chem. (2012) 217
  2 transformations de phase
       AmO2-x Fm-3m  Am2O3 Ia-3
       Am2O3 Ia-3  Am2O3 C2/m (monoclinique) + Am2O3 haxagonal P63/mm
  Coefficient d’expansion thermique au refroidissement
Étude des transformations de phase dans le système Am–O

## Slide 16
  Coefficients d’expansion thermique d’Am2O3 hexagonal
Étude des transformations de phase dans le système Am–O
J. Solid State Chem. (2012) 217

## Slide 17
  Mélange UO2 + AmO2 en quantités stœchiométriques pour former U0,85Am0,15O2±δ
  DRXHT jusqu’à 1970 K sous He/5%H2
Inorg. Chem. 51 (2012) 9369
       Formation d’Am2O3 hexagonal avant la formation de la solution solide
       Am est trivalent avant d’interdiffuser avec U
       > 3 heures pour former la solution solide pendant le plateau
Étude in situ de la formation de la solution solide U0,85Am0,15O2±δ

## Slide 18: Expansion thermique de NpO2
  Pour la première fois jusqu’à 2000 K sous He, He/5%H2 et air
  T < 1750 K  réduction responsable de l’écart à la linéarité
  T > 1750 K  Effet simultané de la réduction et de la formation de paires de Frenkel
J. Appl. Crys. 47 (2014) 1008

## Slide 19
Le système U-Pu-O
Sari et al., J. Nucl. Mater. 35 (1970) 267-77
UO2
Pu2O3
U3O8
PuO2
Domaine hyper-stoechiométrique en oxygène
2 x
Domaine hypo-stoechiométrique en oxygène
Guéneau et al., J. Nucl. Mater. 419 (2011) 145

## Slide 20
Expériences d’oxydation sous air
Nombreuses données expérimentales sur les équilibres de phase
Étude du domaine hyper-stoechiométrique
2 x

## Slide 21
Expériences d’oxydation sous air
Nombreuses données expérimentales sur les équilibres de phase
Étude du domaine hyper-stoechiométrique
Inorg. Chem. 53 (2014)
Inorg. Chem. 54 (2015) 9105
J. Phys. Chem. C 119 (2015) 23159
Oxydation de U0.86Pu0.14O2 sous Air jusqu’à 1573K
Détermination de nouvelles conodes à 1573 K dans le domaine MO2+x−M3O8−z

## Slide 22
Étude du domaine hypo-stoechiométrique
2 x
Expériences de réduction sous He/5%H2
Détermination du domaine d’existence de la lacune de miscibilité
J. Nucl. Mater. 432 (2013) 378
J. Nucl. Mater. 465 (2015) 407

## Slide 23
La lacune de miscibilité
Guéneau et al., J. Nucl. Mater. 419 (2011) 145
Koizumi et Nakamura, Am.Ceram. Soc. Bull., 48(1969) 476
Pour étudier la lacune de miscibilité

DRX en fonction de la température et du O/M

## Slide 24
Comment observer la lacune de miscibilité par DRX-HT ?
Temperature
Time

## Slide 25
Ex : Séparation de phase pour un MOX à 46% Pu
y = 0.46
refroidissement
Refroidissement 3°C /min
T = 775 K

## Slide 26
Température de séparation de phase = f(%Pu)
DRX-HT
ATD
 Limites d’existence de la lacune de miscibilité dans le domaine hypo-stœchiométrique

## Slide 27: Conclusion
MOX à plus forte teneur en plutonium + transmutation des AM
 nouveaux challenges scientifiques
Besoin de données nouvelles concernant leurs propriétés structurales  apport des rayons X
Intérêt du couplage DRX / SAX
    Compréhension des transitions ordre-désordre
    Connaissance de l’américium dans le combustible nucléaire
Étude des céramiques nucléaires à haute température nécessaire
   Développement d'un diffractomètre de rayons X capable de réaliser des mesures in situ
Étude expérimentale par DRX-HT de systèmes d’actinides
 Nombreuses données sur U-Pu-O fiables utiles à la modélisation
 Équilibres de phases dans le domaine hyper-stœchiométrique
 Limites d’existence de la lacune de miscibilité dans le domaine hypo-stœchiométrique

## Slide 28
Merci pour votre attention

## Slide 29
Compléments éventuels

## Slide 30: Les conodes dans U-Pu-O

## Slide 31
Détermination du O/M : Couplage méthode CALPHAD
a1
a2
a1,a2  Proportions de phase
Proportions de phases à partir des expériences
Proportions de phases positionnées sur la lacune de miscibilité calculée
Détermination du O/M possible dans certains cas
  Domaine biphasique  Affinement Rietveld + CALPHAD
=
Obtention du O/M à chaque température
Notes: Calibration is needed after each heating strip change

## Slide 32
Détermination du O/M : Couplage méthode CALPHAD
13.10.17
Détermination du O/M dans le domaine monophasique
 Comparaison avec la littérature
Seuls les points à haute température sont à l’équilibre thermodynamique
Équilibre entre l’échantillon et notre gaz le plus réducteur (He+5%H2+10ppm H2O)
Nous ne pouvons pas réduire suffisamment l’échantillon pour étudier la lacune de miscibilité à l’équilibre
Markin et Street, J. Inorg. Nucl. Chem. 29 (1967) 2265
Notes: Calibration is needed after each heating strip change

## Slide 33: Contrôle de la pO2
Gen’Air + He/5%H2
Gen’Air + Air
Oxygen potential (J·mol-1)
Gen’Air + He/100ppmO2
O/M
1773 K
Large gamme de O/M accessible
L’échantillon peut atteindre un O/M bas en étant à l’équilibre avec le gaz

## Slide 34: Contrôle de la pO2
Gen’Air + He/5%H2
Gen’Air + Air
Oxygen potential (J·mol-1)
O/M
Gen’Air + He/100ppmO2
700 K
Domaine de O/M réduit
L’échantillon ne peut pas atteindre O/M < 2 à l’équilibre avec le gaz
Expériences plus facilement à l’équilibre dans le domaine hyper-stoechiométrique

## Slide 35
7 h par température = 70 heures
Effet de la vitesse de refroidissement ?
2 C/ sec = 700 secondes
Même température de démixtion mais proportions différentes
Séparation de phase  extrêmement rapide
 gouvernée par la diffusion de l’oxygène
J. Eur. Ceram. Soc. (2014) 34 2543
J. Nucl. Mater. (2016) 469, 125–132
(311) fcc structure peak
3C/ min = 9 heures
La séparation de phase n’est pas observée
et O/M=2 atteint à 873K
T = 775 K
T = 775 K
Notes: Dans les mêmes conditions d’atmosphère

## Slide 36
Équilibre contrôlé avec le gaz
Hors équilibre
Réoxydation isotherme
µ(éch) = µ(gaz)
Chemin suivi est fonction de la vitesse de refroidissement
Effet de la vitesse de refroidissement ?

## Slide 37
Plateaux isothermes de réoxydation
Time
Obtention de paramètres de maille supplémentaires dans la lacune de miscibilité
Minimise la quantité de matière mise en jeu pour une expérience

## Slide 38: Compléments sur calcul du O/M par la méthode CALPHAD

## Slide 39: Compléments sur la réoxydation isotherme
        Inside the miscibility gap, only two structures can be present, with compositions (and lattice parameters) dictated by the shape of the domain.
O/M=1.75
O/M=2.00
46 % Pu/U+Pu

## Slide 40: Compléments sur la réoxydation isotherme

## Slide 41: Compléments sur la réoxydation isotherme
        Outside of the miscibility gap, during oxidation an almost stoichiometric structure appears instantly after the decrease in temperature.

## Slide 42: Compléments sur la réoxydation isotherme
        A single powder particle is composed of up to several grains
        During the low temperature isothermal plateau, the compound might enter the miscibility gap
        The oxygen-poor phase will create channels to transport oxygen into the bulk of the sample
X-ray

## Slide 43: Compléments sur la réoxydation isotherme
        In another scenario the same particle remains outside of the miscibility gap
        A layer of oxidized MOX forms around the particle, according to equilibrium with the gas
        The layer inhibits further oxidation
Notes: More formal

## Slide 44: Compléments sur la réoxydation isotherme
        For this reason we observe two structures:
        ▲ passive, oxygen rich layer
        ● oxygen-poor bulk

## Slide 45
Compléments sur Am2Zr2O7

## Slide 46
Am et Zr environnement différent
2 sites pour O
Paramètre x libre pour O(48f)
Lacune en intersticiel pour O
1 seul site pour O
Am et Zr même environnement
Pyrochlore
Fluorine
Compléments sur Am2Zr2O7

## Slide 47
les cations échangent progressivement leur position
défauts antisite cationique
augmentation du x(OO(48f))
Désordre croissant
formation de paire de Frenkel
  Lacune 48f et occupation du site intersticiel 8a
antisite / Frenkel simultané
Compléments sur Am2Zr2O7

## Slide 48
40 jours - 0.02 dpa  pyrochlore intermédiaire
~ 1 an - 0.21 dpa
~ 2 ans - 0.36 dpa fluorine
~ 3 ans - 0.55 dpa
EXAFS @ ROBL (ESRF) à 15K
seuil Am-LII et Zr-K
4 échantillons
1ère sphère de coordination Am
1ère sphère de coordination Zr
Pendant la transition Am-O en accord avec DRX
Après la transition Am-O > DRX
Pendant la transition Zr-O en accord avec DRX
Après la transition Zr-O < DRX
  Zr-O ne varie pas
  Zr-O pas affecté par irradiation
Les environnements locaux de l’Am et du Zr ne sont pas équivalents !
Compléments sur Am2Zr2O7

## Slide 49
Am-Am en accord avec DRX
Am-Zr et Zr-Zr plus courtes !
  Les environnements locaux de l’Am et du Zr ne sont pas équivalents !
Désordre de la sphère de coordination Zr
Perte de périodicité due à des rotations des polyèdres de Zr selon les arêtes et les sommets
2ème sphère de coordination Am et Zr
Compléments sur Am2Zr2O7

## Slide 50
X

## Slide 51: Comparaison O/M par DRX, SAX et ATG
Vauchy et al. 10.1021/acs.inorgchem.5b02533

## Slide 52
Fig. 2: The phase diagram computed with the available model

## Slide 53
  Séquence d’oxydation d’un composé U0,3Np0,7O2+x
M. Chollet, R. C. Belin, J.-C. Richaud, M. Reynaud, and F. Adenot
Inorg. Chem. 52 (2013) 2519

## Slide 54
  Réoxydation spontanée à température ambiante d’un composé U0,55Pu0,45O2-x
R. Vauchy, A.-C. Robisson, R. C. Belin, P. M. Martin, A. C. Scheinost, and F. Hodaj,
J. Nucl. Mater. 465 (2015) 349

## Slide 55
  Formation de la solution solide U0,7Pu0,3O2-x
S. Berzati, S. Vaudez, R. C. Belin, J. Léchelle, Y. Marc, J.-C. Richaud, and J.-M. Heintz,
J. Nucl. Mater. 447 (2014) 115
PuO2
UO2
UPuO2
UO2
PuO2
PuO2
UO2
UPuO2
He + 5% H2
He + 5% H2 + 5000 ppm H2O
He + 5% H2 + 500 ppm O2